## Fiche technique

| Fabricant : | JUWÖ POROTON |
| --- | --- |
| Produit : | Schnellbau “KWALIBLOK” |
| Couleur : | Ocre-jaune |
| Type/N° | # B 100 |
| Format : | 498 x 100 x 190 mm |

Description :

Brique de construction rapide pour des travaux de maçonnerie non décoratifs et non porteurs.

Descriptif du cahier des charges :

La maçonnerie non porteuse et non décorative sera exécutée en briques de construction rapide perforées fabriquées en argile allemande de cuisson jaune avec ajout d’additifs d’agents d’allègement et ce, avec une cuisson à minimum 900 °C. Les blocs à maçonner de Juwö répondent en ce qui concerne les tolérances de dimensions (T1), les caractéristiques de forme, les caractéristiques d’aspect et les perforations aux exigences de la norme EN 771-1 « Spécifications pour éléments de maçonnerie – Partie 1 : Briques en terre cuite ».

Avant l’exécution, l’entrepreneur déposera des échantillons en vue d’obtenir l’approbation du donneur d’ordre.

Propriétés techniques :

| Poids | 8.10 kg/pièce |
| --- | --- |
| Nombre de pièces par palette | 140 |
| Nombre de pièces par m² et par m³ | 10 / 100 pièces |
| Coefficient de conduction de la chaleur | 0,39 W/mK |
| Résistance à la pression | 10.00 N/mm² |
| Pression admissible | EN771 |
| Classe de résistance à la pression | 8 |
| Masse volumique | 800 kg/m³ |
| Résistance incendie | x |